Příloha č. 2 - Sonda barevnosti fasády

V rámci průzkumu byla provedena sonda pro zjištění barevnosti fasády. Kontrolní odstranění barevných souvrství bylo provedeno na západní fasádě ve výšce cca 2,5m nad chodníkem.

Srovnáním vzorků barevnosti se vzorníkem byl zjištěn vrchní nátěr fasády v odstínu přibližně RAL3012 Beigerot a podkladní nátěr fasády v odstínu přibližně RAL1002 Sandgelb.