- Příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění

UK - KaM - Obnova textilu – ložní prádlo, ručníky 2024

Níže uvádíme podrobnou specifikaci jednotlivých položek.

# Prostěradlo:

Účel použití – ložní prádlo – použití včetně zdravotnictví. Vhodné pro praní 95°C s možností mandlování.

Úprava: Sanforace

Materiálové složení: Osnova 100% bavlna, útek min. 50 % /50%  bavlna/polyester

Délková hmotnost (v tex osnova/útek): 29,5/29,5

Vazba: plátnová

Šíře tkaniny (cm): 280 (dle normy ČSN EN 1773/Odchylka 2%)

Dostava na 1cm osnova/útek: 25/24 (dle normy ČSN EN 1049-2/Odchylka 2%)

Hmotnost min. v g.m-2 : 145 (dle normy ČSN EN 12127)

Pevnost min. v N osnova/útek: 620/500 (dle normy ČSN EN ISO 13934-1)

Rozměrová změna max. v % osnova/útek: -2,0/-3,0 (dle ČSN EN ISO 6330, ČSN EN ISO 5077, ČSN EN ISO 3759)

|  |  |  | Hodnocení dle šedé stupnice ČSN EN 20105-A02 A03 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stálobarevnost |  |  | Změna odstínu | Zkouší se dle normy: |  |  |  |
| v mech. Praní 92+/-3°C |  |  | 4-5/5 | ČSN EN ISO 105 - C06/E2S 95°C |  |  |  |
| při bělení chloranem |  |  | 4-5/5 | ČSN EN ISO 20105-N01 |  |  |  |
| v otěru za sucha |  |  | 4-5/5 | ČSN EN ISO 105-X12 |  |  |  |
| v otěru za mokra |  |  | 4-5/5 | ČSN EN ISO 105-X12 |  |  |  |
| v potu alkalickém |  |  | 4-5/5 | ČSN EN ISO 105-E04 |  |  |  |
| v potu kyselém |  |  | 4-5/5 | ČSN EN ISO 105-E04 |  |  |  |

# Návlek na polštář a kapna:

Účel použití – ložní prádlo – použití včetně zdravotnictví. Vhodné pro praní 95°C s možností mandlování.

Úprava: žádná speciální úprava

Materiálové složení (osnova/útek): min. 50% / 50% česaná bavlna/polyester

Délková hmotnost (v tex osnova/útek): 19,5/19,5

Vazba: plátnová

Šíře tkaniny (cm): 150,290 (dle normy ČNS EN 1773, Odchylka 2%)

Dostava na 1 cm osnova/útek: 31/31 (Dle normy ČSN EN 1049-2, Odchylka 2%)

Hmotnost min. v g.m -2: 130 (Dle normy ČSN EN 12127)

Pevnost min v N osnova/útek: 630/540 (dle normy ČSN EN ISO 13934-1)

Rozměrová změna max. v % osnova/útek: 4-6 (Dle ČSN EN ISO 6330, ČSN EN ISO 5077, ČSN EN ISO 3759)

|  |  |  | Hodnocení dle šedé stupnice ČSN EN 20105-A02 A03 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stálobarevnost |  |  | Změna odstínu | Zkouší se dle normy: |  |  |  |
| v mech. Praní 92+/-3°C |  |  | 4-5/5 | ČSN EN ISO 105 - C06/E2S 95°C |  |  |  |
| při bělení chloranem |  |  | 4-5/5 | ČSN EN ISO 20105-N01 |  |  |  |
| v otěru za sucha |  |  | 4-5/5 | ČSN EN ISO 105-X12 |  |  |  |
| v otěru za mokra |  |  | 4-5/5 | ČSN EN ISO 105-X12 |  |  |  |
| v potu alkalickém |  |  | 4-5/5 | ČSN EN ISO 105-E04 |  |  |  |
| v potu kyselém |  |  | 4-5/5 | ČSN EN ISO 105-E04 |  |  |  |

Pro barevnou variantu je požadována stejná barva polštáře a kapny.

Specifikace požadovaného zapínání je uvedena v rozpočtu u jednotlivých položek.

# Froté ručník:

Rozměr 50x100 cm

| Barva | Stupeň bělosti | Šíře (cm) | Délka (cm) | Váha (g/m2) | Váha (g) | Výška smyčky (mm) | Specifikace příze ve smyčce | Jemnost příze ve smyčce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oranžová, zelená, (ne bílá) | - | 50 | 100 | min. 450 | min. 225,0 | 6,5 | Klasicky předená, mykana, kompaktní | 1/16 NE |
| Specifikace příze v osnově | Jemnost příze v osnově | Specifikace příze v útku | Jemnost příze v útku | Dezén | Šíře lemu (mm) | Typ lemu | Šití lemu | Počet stehů na 1cm |
| Klasicky předená, mykana | 2/20 NE | Klasicky předená, mykana, kompaktní | 1/16 NE | - | - | Prostý na 4 okrajích | - | 4 |
| Ukončení lemu | Specifikace šicích niti na lemy | Praní | Složení | Typ Etikety | Umístění etikety | Kvalita | Tolerance výrobní velikosti | Odhad srážlivosti po vyprání |
| - | 100% Polyester | v mech. Praní 92+/-3°C | 100% Bavlna | - | - | První jakost | 3% | Délka-8% Šířka-5% |

# Osuška:

Rozměr 70x140 cm

| Barva | Stupen bělosti | Šíře (cm) | Délka (cm) | Váha (g/m2) | Váha (g) | Výška smyčky (mm) | Specifikace příze ve smyčce | Jemnost příze ve smyčce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ne bílá | - | 70 | 140 | min. 450 | min. 450,0 | 6,5 | Klasicky předená, mykana, kompaktní | 1/16 NE |
| Specifikace příze v osnově | Jemnost příze v osnově | Specifikace příze v útku | Jemnost příze v útku | Dezén | Šíře lemu (mm) | Typ lemu | Šití lemu | Počet stehů na 1cm |
| Klasicky předená, mykana | 2/20 NE | Klasicky předená, mykana, kompaktní | 1/16 NE | - | - | Prostý na 4 okrajích | - | 4 |
| Ukončení lemu | Specifikace šicích niti na lemy | Praní | Složení | Typ Etikety | Umístění etikety | Kvalita | Tolerance výrobní velikosti | Odhad srážlivosti po vyprání |
| - | 100% Polyester | v mech. Praní 92+/-3°C | 100% Bavlna | - | - | První jakost | 3% | Delka-8% Sirka-5% |

V technické specifikaci jsou uvedeny minimální požadavky zadavatele na technickou úroveň, účastník může nabídnout zboží se srovnatelnými nebo lepšími parametry.

Šetrnost k životnímu prostředí výrobku dodavatel prokáže předložením certifikátu Ekologicky šetrný výrobek nebo EU ecolabel certificate.

# Prokázání splnění požadovaných specifikací:

Dodavatel předloží technické listy výrobků určených k dodání, ze kterých musí vyplývat obchodní názvy a typové označení nabízených výrobků, jména výrobců a technické parametry prokazující splněních všech požadavků definovaných zadavatelem v této ZD.

Zadavatel nepožaduje předložení vzorků, pouze si vymínil právo předložení vzorku nabízeného výrobku v případě potřeby ověření splnění požadovaných parametrů.

V případě nepředložení splnění požadovaných specifikací může být dodavatel z VZ vyloučen.